Lecablocco Tramezza Lecalite

- Sistema Tagliafuoco

Muratura interna divisoria tagliafuoco realizzata con elementi in argilla espansa tipo Lecablocco Tramezza Lecalite spessore cm … (8, 10 o 12), di dimensioni modulari cm … (8, 10 o 12) x 28 x 55 pieno o semipieno, di densità a secco non superiore a 800 kg/m3, resistenza termica in opera non inferiore a … m2K/W.

La muratura deve essere posata con malta fluida a base di cemento nel giunto orizzontale all’interno dell’incavo e giunti verticali ad incastro. In alternativa, utilizzando i Lecalite semipieni la muratura può essere posata nei giunti orizzontali con malta in corrispondenza delle costole esterne, e con i giunti verticali ad incastro. La muratura può essere lasciata facciavista, tinteggiata, rasata, intonacata o controplaccata con lastre in cartongesso.

La muratura (non portante) ha una classe di resistenza al fuoco EI … (hmax … metri) determinata con metodo sperimentale e documentata in conformità all’Allegato B del D.M. 16/2/2007 (Fascicolo Tecnico del produttore).

È compreso l’occorrente ponteggio per altezze fino a mt. 3,50 dal piano di lavoro.

€/m2 ………

Sovrapprezzo per altezze superiori 								€/m2 ………

- Sistema Posa a secco

Muratura interna divisoria realizzata con elementi in argilla espansa tipo Lecablocco Tramezza Lecalite spessore cm … (8, 10 o 12), di dimensioni modulari cm … (8, 10 o 12) x 28 x 55 pieno o semipieno, di densità a secco non superiore a 800 kg/m3, resistenza termica in opera non inferiore a … m2K/W.

La muratura deve essere posata con schiuma poliuretanica (specifica per la posa di murature) nel giunto orizzontale e giunti verticali ad incastro.

La muratura deve essere rifinita con lastre in cartongesso o lastre in cartongesso accoppiate con pannelli isolanti termoacustici (per esempio lana minerale di idonea densità); le lastre devono essere incollate alla parete con sistemi idonei.

La muratura così realizzata e finita deve avere un indice di valutazione certificato RW a 500 Hz di … dB rilasciato da Laboratorio autorizzato.

È compreso l’occorrente ponteggio per altezze fino a mt. 3,50 dal piano di lavoro.

€/m2 ………

Sovrapprezzo per altezze superiori 								€/m2 ………

- Sistema Fonoisolante

Per pareti divisorie tra diverse unità abitative

Parete divisoria tra diverse unità abitative realizzata da una doppia parete di elementi in argilla espansa tipo Lecablocco Tramezza Lecalite spessore cm 10, di dimensioni modulari cm 10 x 28 x 55 pieno, di densità a secco non superiore a 800 kg/m3.

La muratura deve essere posata con malta fluida a base di cemento nel giunto orizzontale e giunti verticali ad incastro.

La doppia parete deve avere una intercapedine composta da lastre in cartongesso accoppiate con lamina fonoimpedente elastomerica ad alta densità incollata alla muratura in Lecablocco Tramezza Lecalite T10 pieno, pannello isolante in lana minerale di spessore 6 cm, 40 kg/m3 di densità, camera d’aria di spessore 3 cm e deve essere rifinita ambo i lati con intonaco tradizionale.

La muratura deve avere un indice di valutazione certificato RW a 500 Hz di 58,4 dB rilasciato da Laboratorio autorizzato e trasmittanza termica U non superiore a 0,8 W/m2K.

È compreso l’occorrente ponteggio per altezze fino a mt. 3,50 dal piano di lavoro.

€/m2 ………

Sovrapprezzo per altezze superiori 								€/m2 ………

Per tramezzature interne

Tramezzatura interna divisoria realizzata con elementi in argilla espansa tipo Lecablocco Tramezza Lecalite spessore cm … (8, 10 o 12), di dimensioni modulari cm … (8, 10 o 12) x 28 x 55 pieno o semipieno, di densità a secco non superiore a 800 kg/m3, resistenza termica in opera non inferiore a … m2K/W.

La muratura deve essere posata con malta fluida a base di cemento (o schiuma poliuretanica per elementi in muratura) nel giunto orizzontale e giunti verticali ad incastro. La muratura può essere rifinita con intonaco tradizionale, lastre in cartongesso o lastre in cartongesso accoppiate con pannelli isolanti termoacustici (per esempio lana minerale di idonea densità).

La muratura deve avere un indice di valutazione certificato RW a 500 Hz di … dB rilasciato da Laboratorio autorizzato.

È compreso l’occorrente ponteggio per altezze fino a mt. 3,50 dal piano di lavoro.

€/m2 ………

Sovrapprezzo per altezze superiori 								€/m2 ………

- Sistema Ristrutturazione

Muratura interna divisoria in ristrutturazione realizzata con elementi in argilla espansa tipo Lecablocco Tramezza Lecalite spessore cm … (8, 10 o 12), di dimensioni modulari cm … (8, 10 o 12) x 28 x 55 semipieno, di densità a secco non superiore a 800 kg/m3, resistenza termica in opera non inferiore a … m2K/W.

La muratura deve essere posata con malta fluida a base di cemento (o schiuma poliuretanica per elementi in muratura) nel giunto orizzontale e giunti verticali ad incastro. La parete così realizzata deve avere un peso a metro quadrato non superiore a … kg/m2.

La muratura può essere rasata, intonacata o controplaccata con lastre in cartongesso.

È compreso l’occorrente ponteggio per altezze fino a mt. 3,50 dal piano di lavoro.

€/m2 ………

Sovrapprezzo per altezze superiori 								€/m2 ………