Bioclima20x20x25 Termico

Muratura di tamponamento realizzata con Lecablocco tipo Bioclima20 Termico semipieno da intonaco con dimensioni modulari di cm 20 x 20 x 25 (spessore cm 20) di densità a secco pari a 1000 kg/m3 trasmittanza termica U non superiore a 0,86 W/m2K, posati con impiego di malta di tipo M5 (o Malta Leca M5 Supertermica). Sono compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi nonché la formazione e posa di leggera armatura metallica da inserire nella muratura.

La muratura deve avere un indice di valutazione  RW a 500 Hz di 50 dB.

È compreso l’occorrente ponteggio per altezze fino a mt. 3,50 dal piano di lavoro.

Bioclima 25x20x25 Termico

Muratura di tamponamento o portante in zona non sismica realizzata con Lecablocco tipo Bioclima25 Termico semipieno da intonaco con dimensioni modulari di cm 25 x 20 x 25 (spessore cm 25) di densità a secco pari a 1000 kg/m3, trasmittanza termica U non superiore a 0,75 W/m2K, posati con impiego di malta del tipo M5 (con Malta Leca M5 Supertermica) nei giunti orizzontali. La muratura deve avere un indice di valutazione RW a 500 Hz di 52,9 dB rilasciato da Laboratorio autorizzato.

Sono compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi nonché la formazione e posa di leggera armatura metallica da inserire nella muratura.

È compreso l’occorrente ponteggio per altezze fino a mt. 3,50 dal piano di lavoro.

Bioclima 30x20x25 Termico

Muratura di tamponamento o portante in zona non sismica realizzata con Lecablocco tipo Bioclima30 semipieno da intonaco con dimensioni modulari di cm 30 x 20 x 25 (spessore cm 30) di densità a secco pari a 850 kg/m3, trasmittanza termica U non superiore a 0,56 W/m2K, posati con impiego di malta del tipo M5 (o Malta Leca M5 Supertermica) nei giunti orizzontali. Sono compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi nonché la formazione e posa di leggera armatura metallica da inserire nella muratura.

La muratura deve avere un indice di valutazione  RW a 500 Hz di 53 dB.

È compreso l’occorrente ponteggio per altezze fino a mt. 3,50 dal piano di lavoro.

Bioclima 38x20x25 Termico

Muratura di tamponamento o portante in zona non sismica realizzata con Lecablocco tipo Bioclima38 Termico semipieno da intonaco con dimensioni modulari di cm 38 x 20 x 25 (spessore cm 38) di densità a secco pari a 850 kg/m3, trasmittanza termica U non superiore a 0,44 W/m2K, posati con impiego di malta del tipo M5 (con Malta Leca M5 Supertermica) nei giunti orizzontali.

Sono compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi nonché la formazione e posa di leggera armatura metallica da inserire nella muratura.

La muratura deve avere un indice di valutazione  RW a 500 Hz di 55 dB.

È compreso l’occorrente ponteggio per altezze fino a mt. 3,50 dal piano di lavoro.