Voce di capitolato

Muratura facciavista di tamponamento o portante anche in zona sismica realizzata con Lecablocco tipo Fonoisolante 30 Tagliafuoco facciavista semipieno con dimensioni modulari di cm 30 x 20 x 25 (spessore cm 30) di densità a secco pari a 1300 kg/m3, Trasmittanza termica (parete interna) U non superiore a 0,8 W/m2K, posati con impiego di malta del tipo M5 nei giunti orizzontali e verticali.

Se la parete è portante anche in zona sismica, il blocco deve garantire una resistenza caratteristica a compressione fbk ≥ 5 N/mm2. La muratura deve avere un indice di valutazione RW a 500 Hz di 54 dB certificato rilasciato da Laboratorio autorizzato.

La muratura (non portante) ha una classe di resistenza al fuoco EI 240 determinata con metodo tabellare in conformità all’Allegato D del D.M. 16/2/2007.

[oppure]    La muratura (portante) ha una classe di resistenza al fuoco REI 240 determinata con metodo tabellare in conformità alla Circolare del Ministero degli Interni n°1968 del 15/2/2008.

Sono compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi nonché la formazione e posa di leggera armatura metallica da inserire nella muratura.

È compreso l’occorrente ponteggio per altezze fino a mt. 3,50 dal piano di lavoro. 	€/m2 ………

Sovrapprezzo per altezze superiori							€/m2 ………